Добавки в масла – учебное пособие

Добавки в масла относятся к группе смазочных материалов. К добавкам в масла прибегают в тех случаях, когда хотят без «хирургического вмешательства» в двигатель автомобиля устранить проблемы в его работе: уменьшить расход топлива и продлить срок службы двигателя.

Несмотря на внешнее сходство между добавками, они существенно отличаются друг от друга по химическому составу и механизму действия. Так же, как соль и сахар.

Загустители масла

или герметики масляной системы.

На вид это прозрачная тягучая жидкость цвета меда.

Их часто называют Антидым или «Stop Smoke» (Остановите  дым).

При добавлении в масло загуститель быстро уменьшает дымление

и незначительные протечки сальников за счет загущения масла.

Механизм действия:

Коленвал мотора работает, как огромный миксер – разбрызгивает  масло. И чем меньше  вязкость масла, тем легче оно достигает верхней части двигателя, откуда и попадает в камеру сгорания.

Голубой дым из выхлопной трубы есть результат повышенного угара масла.  По мере износа, зазоры между поршнем и стенкой цилиндра увеличиваются, и все больше масла начинает попадать в камеру сгорания.

Когда мы добавляем загуститель, масло хуже разбрызгивается и меньше поступает в верхнюю часть двигателя. Меньше поступает - меньше сгорает. Результат мы видим. Дымление уменьшается.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

Но, смазка верхней части двигателя при этом ухудшается!!! Соответственно скорость изнашивания деталей еще больше возрастает.

1.  Зазор между цилиндром и поршнем нормальный

2.  Со временем зазор увеличивается и масло попадает в камеру сгорания

3.  При добавлении загустителей масло становится более вязким

Видимый эффект от загустителя масла вводит в заблуждение.

На деле получается, мы еще больше затягиваем удавку на «шее» изношенного

двигателя.

Кроме того, не стоит забывать о   расходе топлива. На движение деталей в более вязкой среде расходуется  больше энергии,  соответственно тратиться больше топлива, а следовательно и ваших денег.

Продавцы не скрывают этого и предлагают использовать загустители  масла перед продажей автомобиля, но не для себя!

некоторые производители называю свой продукт ЭКОНОМАЙЗЕР

Намекая на экономию масла.

Однако расход бензина важнее!

Масляные компании не устают повторять о  том, что в их масле, все есть,

однако сами производят добавки!  Да к тому же не самые полезные!

Кондиционеры металла (КМ)

Это прозрачные вязкие жидкости. Они появились на российском рынке в начале 90 годов и хорошо известны по таким продуктам, как ER, FENOM, SMT2. Отличительная особенность кондиционеров металла – способность значительно снижать трения и температуру в трибо контакте. В этом им нет равных.

Однако, несмотря на свои достоинства, продукт запрещен к использованию в ряде стран, в том числе в США, по экологическим соображениям.

Состав: отличительной особенностью КМ является наличие в составе хлорированных углеводородов .

Их легко определить по положительному результату на кислотный тест.  Это очень простой тест, который легко провести даже в домашних условиях.

Кислотный тест:

Немного продукта   помещаем на металлическую ложечку и нагреваем зажигалкой до появления паров.

1 Немного продукта   помещаем на металлическую ложечку

2 нагреваем зажигалкой ложку до появления паров

3 Помещаем над ложечкой лакмусовую бумагу и наблюдаем за изменением цвета

Лакмусовая бумажка краснеет, это говорит о том, что выделяются пары кислоты.

Запах не оставит сомнений: выделился гидрохлорид, он же HCI, или СОЛЯНАЯ КИСЛОТА!

Кислотообразующие добавки, можно использовать, только если ваш двигатель покрыт золотом.

Чем больше кислоты попадает в масло, тем быстрее изнашивается двигатель!!!

Данный метод можно также использовать для определения момента смены масла, так как при сгорании топлива в масло попадают кислые продукты горения.

Если ваше масло дает, кислую реакцию при нагревании, его пора менять.

Геомодификаторы   (ГМ)

Наиболее известными представителями данной группы добавок является ХАДО украинского производства и РВС производства СПб.

Они содержат измельченный природный минерал Серпентин, который по химическому составу представляет собой гидросиликат магния  - Mg6[Si4O10](OH)8   ,    или как гордо называют его создатели – металлокерамика. Это кодовое слово. Если прозвучала фраза  металлокерамика – 99,99 % , что речь идет о геомодификатрах.

По внешнему виду ГМ могут отличаться. Все зависит от того в какую среду помещен измельченный минерал.  Так, для ХАДО носителем является – мазь.   Это предотвращает выпадение минерала  в осадок, однако может затруднять растворение продукта в масле.

Мазь Хадо напоминает краски Художника.

Украинцы первые додумались красить минерал

в красный цвет

содержание минерала в тюбике 1,8 гр.

Средний размер частиц  1,5 мкм

В пластиковом флаконе находятся 250мл. масла и 6 гр. измельченного минерала, в виде осадка на дне флакона.

Содержание минерала в 3 раза больше, чем в одном тюбике ХАДО!!!  Однако, средний размер частиц несколько выше 1,9 мкм.

Несмотря на внешнее различие упаковки, сам продукт  по химическому составу почти идентичен. Мы говорим почти т.к. состав минерала зависит от месторождения!!!

Растворенный в масле Бор напоминает кварцевый песок в масле. От одной мысли залить это в мотор холодеют руки

Средний размер частиц 4мкм, но в составе еще много крупных частиц. И ХАДО И РВС существенно опережают это чудо нано технологий!!!

Эффект ГМ зависит от дисперсности т.е. размеров частиц минералов. Так у ХАДО средний размер 1,5 микрона  и отсутствуют частицы размером более 5 микрон.  Механическим измельчением такие частицы не получить Для трибологии это неплохо! Все, что до 3 микрон – полезно для масла, при условии сохранения теплообмена, частицы более 5 микрон  представляют угрозу!

Необходимо помнить, что керамическое покрытие серьезно влияет на теплообмен двигателя, т.е. на больших оборотах  поршни могут попросту прогореть из-за нарушения охлаждения.

Средний размер частиц - 1.52мкм

Средний размер частиц 1.53 мкм

Дорожная пыль

для экономных

Как мы уже упоминали выше, частицы менее 3-х мкм полезны для смазки, т.к. упрочняют адсорбционные слои масла. Что и было зафиксировано в экспериментах!

Опытные водители – это знают и летом на проселочной  дороге пересыпают  дорожную пыль перед воздушным фильтром, при работающем двигателе. При этом, крупные частицы остаются на фильтре а мелкие проходят сквозь поры и попадают в двигатель.

Средний размер частиц - 2.78 мкм

Дорожная пыль хотя и не является коммерческой добавкой к маслам, но, по сути, является разновидностью геомодификатора, т.к. представляет собой смесь природных минералов

Реметаллизанты

Смазочные материалы, содержащие в своем составе частицы металлов, как правило, бронзы – сплава меди и олова. Медь в чистом виде не используется т.к. является катализатором окисления масла.

Наиболее известные представители этой группы  RESURS производства СПб, и ENGINE RESTORER производства USA, Metall 5 производства  Франции.

Как и у любого смазочного материала эффективность реметаллизантов   зависит от размера частиц. Чем меньше размер – тем  активнее частица.

В отличие от геомодификаторов ,

металлические частицы

не нарушают теплообмен двигателя.

Средний размер частиц

Engine  Restorer –     5 микрон

Это наихудший результат. Размер

Частиц приближается к опасному порогу

и в составе продукта довольно

много частиц более 5 мкм!!!

Средний размер

частиц

Resurs   –   1.2 микрона

Механизм действия – заключается в уплотнении зазоров в цилиндро – поршневой  группе и как следствие росту КПД работы двигателя. На Двигателях среднего износа прибавка составляет в среднем 8 – 10%.

Реметаллизанты рекомендуется использовать после 40 – 60 тыс. км пробега т.к. уплотнение на новых моторах может вызывать перегрев поршней. Необходимо помнить, что реметаллизант химически не активен и работает только в парах трения.

Как и в случае с геомодификаторами  должна произойти его трибоактивация!!! Поэтому в масляных каналах частицы не откладываются. Если сравнить частицу с монетой, то диаметр канала можно сравнить со стадионом.

Французы первыми пометили  50 граммовый флакончик

реметаллизанта в литровую консервную банку,

создавая, иллюзию, что продукта много!

Средний размер частиц Metall 5

3 микрона, что совсем неплохо для реметаллизанта.

Средний размер частиц - 2.66 микрона