**МАСЛО ДЛЯ ЦЕПЕЙ БЕНЗОПИЛ**

**ТУ 19.20.29−044−45540231−2023**

**( Марка «Масло для цепей пил»)**

Техническое описание продукта

Масло для цепей пил представляет собой минеральное адгезионное масло, предназначенное для смазки цепи и шины бензиновых и электрических пил. Масло имеет высокую адгезию, что позволяет снизить его расход. В состав масла входят противоизносные и антиокислительные присадки.

**СВОЙСТВА:**

* долго держится на цепи;
* снижает износ цепей и звездочек;
* не разбрызгивается;
* защищает цепь от древесной смолы;
* защищает металл от коррозии.

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Масло для цепей пил предназначено для защиты цепей и звездочек от износа.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Масло для цепей бензопил |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость желтого цвета |
| Плотность при 40 °C, г/cм3 | 0,869 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с | 103,9 |
| Температура замерзания, °С | - 15 |
| Коррозионное воздействие на стальную пластинку (100 °С, 3 ч) | выдерживает |

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Беречь от источника воспламенения, искр, открытого огня. Избегать попадания на слизистые оболочки.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Хранить при температуре от -40 до +30 °C.

Гарантийный срок хранения - 36 мес.